| 成果名称： | 高性能聚晶金刚石复合片的研发和产业化 |
| --- | --- |
| 登记日期： | 2021-05-25 |
| 完成单位： | 广东钜鑫新材料科技股份有限公司 |
| 完成人员： | 张海波,王绍斌,许洪新,肖攀,冯秀鹏,孟凡爱,刘俊生,戴文久,张琪,张松 |
| 研究起止日期： | 2016-09-01至2020-12-31 |
| 主要应用行业： | 制造业 |
| 高新技术领域： | 新材料 |
| 评价单位： | 珠海市科技发展促进会 |
| 评价日期： | 2021-05-11 |
| 成果简介： | 一、成果的创造性：通过金刚石微粉的粒度配方及比例研究，开发出一种提升聚晶金刚石复合片性能技术，实现高性能金刚石复合片成本控制。在金刚石粉末的配方设计上大胆运用粗颗粒的金刚石粉末和细小粉末的有效搭配（实现双峰），从而在烧结过后的聚晶金刚石中使用大晶粒金刚石相去提高复合片的韧性，即抗冲击性。同时又运用其中细小金刚石相去增强复合片的耐磨性，也就是抗弯强度。项目完成后，产品性能指标：抗冲击性、磨耗比、耐热性达到和接近国际先进水平，实现了三个系列多型号聚晶金刚石复合片新产品的产业化：RC系列复合片（高耐磨L型）高温高压下合成，经过表面处理，耐磨性强，适用于均质地层；Z系列复合片（高抗冲击L型）：具有高厚度金刚石层，抗冲击性强，适用于偏砾岩、砾岩等中硬地层及较复杂地层；异形系列复合片：适用于坚硬地层、石灰岩、重度砾层及含砾夹层等井位，按用户需要特殊定制的产品。 二、成果的先进性：（1）国内现有六面顶压机产生的压力和温度为5GPa 和1500℃,钜鑫公司全面升级，已经在中试中提高到8GPa和1800℃，建立产生8-12GPa和2000℃的实验装置，建立生产超硬复合材料的专用高温高压设备。（2）利用物理与化学相结合的方法对金刚石微粉、添加剂和硬质合金基体等原材料进行净化和表面活化处理。（3）利用电镜、x光衍射、光谱学和计算机模拟方法，在高温高压下金刚石之间形成SP3杂化的D-D键的机理和几种添加剂；利用力学和物理测量方法，提高PDC抗冲击韧性的途径和高温高压生长过程中产生的残余热应力的消除方法；根据对金刚石晶粒间形成Ｄ－Ｄ键的机理研究，制定合适的升温升压－保温保压－降温降压曲线。（4）根据PDC的使用环境，采用与国际标准接轨的方法，建立评价PDC耐磨性的评价标准。 |