成果名称：	基于微磁技术的起重机械焊接结构残余应力检测仪研发
登记日期：	2021-12-23
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,北京工业大学
完成人员：	陈胜来,杨宁祥,谢小娟,戚政武,刘秀成,李峻峰,王秀秀,刘鑫,张少琼
研究起止日期：	2020-02-01至2021-06-30
主要应用行业：	公共管理、社会保障和社会组织
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	广东省市场监督管理局
评价日期：	2021-07-22
成果简介：	一、简要技术说明
项目对以下四个方面进行了研究：研究共源叠加励磁方法，优化传感器励磁磁路、磁敏元件配置方案，研制便携式微磁检测仪；试样制备与标定实验测试；利用标定得到的应力和磁参量，建立多项磁参量输入、残余应力输出的神经网络定量预测模型；起重机械焊接结构残余应力的工程检测试验。
项目创新点有三点：多功能微磁检测传感器优化设计和便携式仪器集成开发；共源叠加励磁参数匹配与多类型磁信号同步检测、参量提取方法；基于神经网络智能算法的焊接残余应力与磁参量的映射关系建模。
二、主要技术性能指标
(1)项目已达到预期效果，进行了传感器励磁磁路仿真和结构优化、磁头制作工艺改进和试制，焊接试样制备和工艺调整、音频功率放大器研制、多功能微磁传感器研制，残余应力的 X 射线衍射测量实验、焊接区域内微磁检测实验、残余应力对磁参量的影响规律分析，开发了微磁检测样机并实现了转化和实际应用。
(2)产品质量符合有关要求，经中国计量科学研究院测试结果表明，各项指标检测结果均符合标准，满足项目任务书要求。
(3)项目成果生产出来的残余应力检测仪已得到实际应用，经过多家单位使用，验证了该产品具有如下功能和特点：适用于金属结构焊接应力测试，既可以检测应力的分布，还可以定量检测检测应力的大小，检测仪器轻便，检测速度快，检测精度高，对于后期的应力消除有着良好的指导意义。