成果名称：	基于电磁超声的高温压力容器焊缝损伤在线检测技术研究及装置开发
登记日期：	2022-10-31
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,珠海市安粤科技有限公司
完成人员：	李继承,陈英红,孔令昌,蔡勤,杨新健,李欢,杨毅,丛成龙,杜明坤,邰胜林,张俊豪
研究起止日期：	2019-12-01至2021-12-01
主要应用行业：	制造业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	广东省市场监督管理局
评价日期：	2022-02-24
成果简介：	1、简要技术说明
本项目利用电磁超声技术实现对工作在室温-450℃范围的高温压力容器焊缝部位裂纹损伤进行在线检测，具体内容如下：
（1）高温压力容器电磁超声检测系统研发，包含信号发射模块、驱动电路模块、高压电源模块、信号接收放大模块、结果显示模块；
（2）高温电磁超声探头设计，包含探头主体结构设计、探头高温防护系统设计、外壳及手柄结构设计；
（3）高温环境下电磁超声壁厚检测试验研究，包含耐高温试验和壁厚检测范围试验。
已解决的技术难题和问题主要有：
（1）针对高温压力容器现场壁厚测量中缺少可用检测设备的技术难题，研发出一套高温压力容器电磁超声检测系统和耐高温电磁超声探头，能够对工作于室温至450℃范围内的压力容器进行壁厚检测；
（2）选用聚酰亚胺型耐高温漆包线、铁氟龙高温胶带、硅酸铝陶瓷纤维耐高温防火纸、对位芳纶密织毡隔热层组成多层复合隔热系统，有效提升电磁超声探头的耐高温性能，整个探头可以在450℃温度下连续使用0.5小时。
项目研究的创新点：
（1）基于电磁超声原理研发出一套高温压力容器壁厚在线检测系统，通过加大发射电路功率，提高接收信号放大倍数，优化检测探头磁场强度和线圈尺寸等方式，提高电磁超声信号的穿透能力，对于碳钢试样的有效检测厚度达到100mm。
（2）选用聚酰亚胺型耐高温漆包线、铁氟龙高温胶带、硅酸铝陶瓷纤维耐高温防火纸、对位芳纶密织毡隔热层组成多层复合隔热系统，有效提升电磁超声探头的耐高温性能，整个探头可以在450℃温度下连续使用0.5小时。
2、主要技术性能指标
项目较好地完成预定目标：
（1）开发出一套适用于室温-450℃的电磁超声检测主机和高温探头，对于钢铁材料的检测厚度范围10-100mm，检测探头在广州广电计量检测股份有限公司进行测试，检测结果达到任务书的技术指标。
（2）知识产权：申请国家发明专利1件，授权实用新型专利2件；论文论著：在国内期刊发表论文3篇，如表1。