成果名称：	聚乙烯(PE)管道热熔接头X射线检测技术应用
登记日期：	2023-07-05
完成单位：	广东省特种设备检测研究院珠海检测院,北京欣盟电子技术有限公司,广东省特种设备检测研究院潮州检测院
完成人员：	蔡勤,谢小娟,韩佩城,杨新健,黄桂林,高峰,陈韶斌,张少琼,周学斌,杨昭
研究起止日期：	2020-07-01至2022-06-30
主要应用行业：	科学研究和技术服务业
高新技术领域：	先进制造
评价单位：	珠海市科技创新局
评价日期：	2022-11-04
成果简介：	本项目针对聚乙烯管道热熔接头X射线检测这个空白，研制出了专门用于聚乙烯管热熔接头内部缺陷检测的X射线机，弥补超声波检测无法准确定性、定量等不足，将能最大限度地发现、区分接头里的缺陷，促进了X射线检测技术在聚乙烯管道热熔接头检测的应用和发展。①开发出聚乙烯管道热熔接头X射线探伤机一套，该仪器在丹东市射线仪器检测中心进行测试， 结果表明：(1) 输出电压：10～30kV，连续可调；(2) 管电流：10～25mA，连续可调；(3) 焦点尺寸：不大于0.5×0.5mm，旋转阳极靶；(4) 高频恒压，30Hz；穿透力：30kV， 25mA，PE非金属材料，一次曝光时间穿透厚度100mm，底片密度1.6，本底密度0.3。检测结果符合项目验收要求。 (证书编号： 丹检字104161） ②完成“一套适合检测PE管热熔接头冷焊缺陷的检测工艺” 1 份； ③项目有关研究成果在 ISSN 或 CN 刊号的期刊上发表国内学术论文 3 篇，论文信息如表 1 所示； ④相关知识产权：授权实用新型专利 3 件，外观设计专利1件，专利信息如表 2 所示 ⑤项目成果的应用在珠海市广华燃气消防工程有限公司、珠海市荣泰市政工程有限公司、山东扬石工程检验检测有限公司、珠海港兴天然气有限公司、四川江油川西恒丰天然气有限公司、大连新世纪燃气有限公司等6家单位得到充分的实验和验证，出具了用户使用报告，满足了用户应用要求。