成果名称：	钢筋混凝土结构贯通性裂纹修复施工技术
登记日期：	2023-08-10
完成单位：	广东中联建建筑工程有限公司,广田建设工程有限公司
完成人员：	卢勇,徐世杰,邓茂云,刘交洋,黄锐明
研究起止日期：	2019-01-10至2021-03-06
主要应用行业：	建筑业
高新技术领域：	新材料
评价单位：	广东省建筑业协会
评价日期：	2023-05-25
成果简介：	针对钢筋混凝土结构贯通性裂纹修复施工技术进行研究，通过优化设计得到改性超细水泥浆，采用聚合物改性超细水泥浆料，成分为超细硅酸盐水泥+丁苯乳液+抗泥综合母液+缓凝剂+保水剂+保塑剂；通过优化水泥浆料的组成及含量配比，综合利用各组分自身优良的性能，组分间相互取长补短，获得了较低的浆料粘度，解决了混凝土贯通性内部微细裂纹难注入水泥浆的问题。对0.2-0.8mm 宽度混凝土贯通性裂缝，用工作压力 50-78MPa，便于携带的小型注浆机注浆；对于宽裂缝小于0.2mm，本项目的注浆料，解决了混凝土贯通性内部微细裂纹难注入水泥浆的问题；对于宽度大于0.8mm 的水平结构混凝土内部裂缝可采用本注浆料，采用灌浆的方法进行修复。本技术既可以堵漏又可以对混凝土结构补强，施工方便，成本远低于聚氨酯等浆料。本项目成果已获得广东省建筑业协会鉴定通过，获得科学技术成果鉴定证书，证书编号：粤建协鉴字（2023）300 号。鉴定结论：本项目技术达到国内领先水平。该技术在深圳广田大厦项目、珠海市金湾区小林医院项目、斗门区白蕉镇中心小学重建教学楼工程项目中得到成功应用。2021 年-2022 年在珠海市斗门区妇幼保健院新院工程项目、玉湖冷链市场交易中心施工总承包工程、龙德健康大厦1 栋，2 栋、富山工业城E 区、F 区-智能装备制造项目、玉湖环球食品供应链中国西部基地物流区项目等项目中应用，为公司创造了良好的经济效益。本项目通过优化设计聚合物改性超细水泥浆料，实现了低成本对大面贯通性裂缝楼板补强、堵漏目标，有效解决了裂缝问题对施工质量造成的影响，对于保障我国基建施工高质量发展和居民的生命安全具有重大的意义。